ПНР-2 Лаборатория «Рациональное использование ресурсов в металлургии»

Комплект оборудования для определения химического состава сплавов черных и цветных металлов на базе эмиссионного универсального настольного спектометра

Назначение:

Спектрометр с методиками предназначен для оперативного определения элементов в чугунах, сталях, медных, алюминиевых, никелевых, магниевых, цинковых и титановых сплавах с обязательной возможностью определения содержания углерода, серы, фосфора.

| Обозначение | Спектометр МСА II |
| --- | --- |
| Изготовитель | ЗАО "Спектральная лаборатория" |
| Месторасположение | Ауд. 103/Л |
| Контактная информация | Каркарин Александр Михайлович Тел.: 32-75 |

Технические характеристики:

- Оптическая схема: 1 или 2 полихроматора;

- R=500мм, решетки 2400 и 3600 штр/мм, с компенсацией астигматизма

Обратная линейная дисперсия и область спектра: 0,55 нм/мм (170-200 нм вакуумный); 0,8 нм/мм (190-410 нм – воздушный); 2,4 нм/мм (400-800 нм – воздушный)

- ПЗС-линейки: 11шт по 3648 пикселей;

- Динамический диапазон: до 4000;

- Источник возбуждения спектров: СRL-разряд с управляемыми параметрами разрядного контура 256 режимов;

- Штатив: с аргоновой продувкой, возможно подключение УШТ-4;

- Температура среды: От 10 до 35 ◦ С;

- Электропитание: 220 В, 50 Гц возможна работа от 180 до 240В;

- Габариты и вес: 620*400*400 мм; 70 кг.

Комплектация:

1. Спектрометр эмиссионный – 1 шт;

2. Оборудование для пробоотбора:

- кокиль для отбора проб стали - 2 шт.;

- кокиль для отбора проб чугуна - 2 шт.;

- кокиль для отбора проб цветных металлов типа «Грибок» - 2 шт.;

- кокиль для отбора проб стерженьковых проб цветного металла- 2 шт.;

3. Специализированная печь (1 шт.) для дополнительной осушки и очистки аргона;

4. Настольный фрезерный станок (1 шт.) для экспрессной и прецизионной обработки (заточки) поверхности проб для спектрального анализа;

5. Управляющее устройство с на базе ПК – 1 шт.